

  [image: C:\Users\Михаил\Desktop\логотип.png]        ООО «Кольчугинский завод цветного проката «АСПЕКТ» (ООО «КЗЦП «АСПЕКТ»)  
 Прокат плоский горячекатаный
	Сплав
	Марка
	Нормативный документ
	Размеры, мм

	Бронза
алюминиевая
	БрАМц9-2
	полосы 
по ГОСТ 1595-2021
	- толщина: от 5 до 80 мм
- ширина: до 600 мм
- длина: до 2000 мм

	
	БрАЖ9-4
БрАЖН10-4-4
БрАЖНМц9-4-4-1
БрАЖМц10-3-1,5
БрА5
БрА7
	полосы
листы
плиты 
по техническому соглашению
	

	Бронза хромовая,  хромоциркониевая
	БрХ1
	полосы 
по ТУ 48-21-70-83
	- толщина: от 5 до 80 мм
- ширина: до 600 мм
- длина: до 2000 мм

	
	БрХ1, БрХ08Т
	листы
плиты 
по ТУ 48-21-779-85
	

	
	БрХ1Цр
	полосы 
по техническому соглашению
	

	
	БрХ1Цр
	листы
плиты 
по ТУ 1846-020-5885515-04
	

	Бронза бериллиевая
	БрНБТ
	полосы
плиты 
по ТУ 48-21-92-89
	- толщина: от 5 до 120 мм
- ширина: до 600 мм
- длина: до 2000 мм

	
	БрБ2, БрБНТ1,9
	полосы
плиты 
по техническому соглашению
	

	Медно-никелевые сплавы
	МНЦ15-20
	полосы 
по ГОСТ 5063-2016
	- толщина: от 5 до 80 мм
- ширина: до 600 мм
- длина: до 2000 мм

	
	МНЖ5-1
	листы
плиты 
по
ТУ 48-21-176-82
ТУ 48-21-594-82
	

	Никель
	НП2, НП3, НП4
	полосы
листы 
по ГОСТ 6235-2020
	- толщина: от 3 до 20 мм
- ширина: до 600 мм
- длина: до 2000 мм

	Аноды никелевые
	НПА1, НПА2
	ГОСТ 2132-2015
	- толщина: от 3 до 20 мм
- ширина: до 600 мм
- длина: до 2000 мм




Прокат плоский холоднокатаный
	Сплав
	Марка
	Нормативный документ
	Размеры, мм

	Бронза алюминиевая
	БрАМц9-2
	полосы 
по ГОСТ 1595-2021
	- толщина: от 2 до 12,5 мм
- ширина: до 300 мм
- длина: до 1500 мм

	Бронза кремниевая
	БрКМц3-1
	полосы 
по ГОСТ 4748-2021
	- толщина: от 2 до 10 мм
- ширина: до 300 мм
- длина: до 1500 мм

	Никель
	НП2, НП3, НП4
	полосы 
по ГОСТ 6235-2020
	- толщина: от 2 до 10 мм
- ширина: до 300 мм
- длина: до 1500 мм

	Медно-никелевые сплавы
	МНЦ15-20
	Полосы по
ГОСТ 5063-2016
	- толщина: от 2 до 10 мм
- ширина: до 300 мм
- длина: до 1500 мм



Прокат круглый (прутки)
	Сплав
	Марка
	Нормативный документ
	Размеры, мм

	Бронза бериллиевая
	БрНБТ
	Прутки круглые литые по ТУ 48-21-92-89
	- диаметр: от 100 до 140 мм
- длина: до 1500 мм

	
	
	Прутки круглые тянутые и прессованные термообработанные 
по техническому соглашению
	- диаметр: от 8 до 42 мм
- длина: до 2000 мм

	
	БрБ2
	Прутки круглые литые по
техническому соглашению
	- диаметр: от 100 до 140 мм
- длина: до 1500 мм

	
	
	Прутки круглые тянутые и прессованные термообработанные ГОСТ 15835-2013
	- диаметр: от 8 до 42 мм
- длина: до 2000 мм

	Бронза хромовая,  хромоциркониевая
	БрХ1
БрХ1Цр
	Прутки круглые литые по техническому соглашению
	- диаметр: от 100 до 140 мм
- длина: до 1500 мм

	
	
	Прутки круглые тянутые и прессованные ТУ 48-21-408-86
	- диаметр: от 8 до 45 мм
- длина: до 2000 мм
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